Восковые моделировочные материалы.

Как известно, восковые моделировочные стоматологические материалы, воспроизводящие анатомическую форму зуба, протезного базиса или каркаса, в последствии изменяются основными материалами. Поэтому принципиальное значение для зубного техника и врача-ортопеда имеет повторяемость основных технических и технологических характеристик восковых композиций. Наряду с токсикологической индифферентностью от моделировочных восков требуется следующее:

- Малая усадка (не более 0,1-0,15% по объёму на каждый градус при охлаждении от 90° до 0°С);

- Хорошие пластические свойства в интервале температур 41-55°С;

- Достаточная твёрдость при температуре 37-40°С, обеспечивающая устойчивость формы репродукции в полости рта;

- Отсутствие ломкости и расслоения во время обработки при комнатной температуре, а также весомого остатка после прокаливания при температуре 500°С;

- Гомогенность при размягчении;

- Не окрашивать материал протеза, быстро и полностью удаляться из гипсовой формы, легко заменяться материалом протеза;

- Иметь окраску, отличающуюся от цвета слизистой оболочки полости рта.

К тому же моделировочные воски имеют КТР больше любого другого стоматологического материала:

от 300×10-6  °С-1  до  350×10-6   °С-1 , что следует помнить при контроле усадки восковой композиции при охлаждении.

Весь приведённый комплекс необходимых свойств характерен для моделировочных восков, выпускаемых предприятием «Радуга-Р» в широком ассортименте. Неукоснительное соблюдение технологии , тщательный подбор исходных компонентов оснастки и специального оборудования, а также мастерство сотрудников нашего предприятия обеспечивает повторяемость свойств восковых композиций на протяжении всего времени их производства.

Базисный воск, предназначенный для моделирования базисов съёмных протезов и изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, выпускается в виде красных пластин стандартного размера (170±5 × 80±3 × 1,8 ± 0,2 мм). Воск в разогретом состоянии обладает высокой пластичностью, хорошо формуется, легко обрабатывается инструментом, не ломается и не расслаивается; полностью удаляется из гипсовой формы кипящей водой. По своим свойства базисный воск не уступает аналогичным материалам  фирмы «Бего», «Шулер-Денталь» (Германия).

Бюгельный воск фирмы «Радуга-Р» выпускается в виде пластин толщиной 0,55±0,05 мм и диаметром 82±1 мм. Малая тепловая усадка и практическое отсутствие внутренних напряжений в материале позволяет получать очень ровный и пластичный слой  при моделировании каркасов бюгельных протезов.

Для моделирования коронок, фасеток, штифтовых зубов, промежуточных звеньев и т.д. «Радуга-Р» выпускает моделировочный воск, обладающий низкой зольностью при выгорании (0,02%), чрезвычайной лёгкостью обработки любыми инструментами и низкой тепловой усадкой. Форма выпуска – бруски весом 10 г, конус – 40 г.

Пришеечный воск предназначается для работы в пришеечной части коронок , полукоронок, вкладок. Этот мягкий безусадочный воск наносится на пришеечную часть после окончательной моделировки с целью получения плотного прилегания края репродукции протеза к области шейки. Материал выпускается в виде конуса бордового цвета весом 40 г.

Погружной воск «ВПг-Радуга», выпускаемый в виде усечённого конуса зелёного цвета, гарантирует высокую точность литья. Через 30 сек после погружения штампика воск приобретает высокую прочность, исключающую деформацию. Температура при погружении составляет 85-90 °С, температура застывания около 74°С. За время погружения 1 с можно получить восковой колпачок толщиной 0,4 мм.

Воск липкий «ВЛ-Радуга», выпускаемый в виде усечённого конуса жёлто-коричневого цвета (40г), имеет хорошую адгезию к металлу и гипсу, надёжно соединяет части металлических конструкций перед их спаиванием, а также фрагменты гипсовых моделей.

В 1995-2000 гг. «Радуга-Р» освоило производство и предложила зубным техникам высококачественную восковую нить, используемую для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубных протезов. Восковая нить девяти диаметров: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, а также в виде комплектов из 3 нитей (диаметры 2,0; 2,5; 3,0 мм) и из 4 нитей (3,0; 3,5; 4,0; 4,5 5,0 мм). Нить удобно размещена на катушке и в зависимости от степени жёсткости окрашена в синий («зимняя» нить) и зелёный («летняя» нить) цвета. Специально мягкая нить (диаметром 3 мм) выпускается жёлтого цвета.

Для обеспечения удобства в работе наше предприятие предлагает и набор моделировочных восков «Модевоск». В состав набора входят пришеечный, моделировочный и коронковый воски, что позволяет облегчить и ускорить сложный и длительный процесс моделирования.

Необходимо отметь, что, несмотря на достаточно жёсткую конкуренцию на рынке стоматологических товаров, моделировочные воски «Радуга-Р» снискали широкую популярность среди практикующих врачей-ортопедов и зубных техников Воронежа, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, а также крупнейших городов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Закавказья. Разумное сочетание высоких технологических свойств и цены сделало нашу продукцию необходимой и востребованной во всех регионах России и ближнем зарубежье.

Наш адрес: Россия, 394038, г.Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 74

Тел./факс: (0732) 33-35-06.